БЕСШОВНЫЕ ПОДШИПНИКОВЫЕ ТРУБЫ по ГОСТ 800-78 ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ трубы Горячедеформированные трубы выпускаются из стали марок ШХ15, ШХ15СГ и их модификаций, с механической обточкой наружной поверхности. Размеры: наруж. диаметр (Он) 70.5 - 157 мм, толщина стенки (S) 7 - 26.1 мм. Длина труб: 2 - 5 м. Степень твёрдости по Бриннелю: НВ 217 - 187 (диаметр отпечатка 4.1 - 4.4 мм). ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕтрубы Холоднодеформированные трубы выпускаются из стали марок ШХ15, ШХ15СГ и их модификаций, без механической обточки наружной поверхности. Размеры: наруж. диаметр (Он) 14 - 81.2 мм, толщина стенки (S) 3 - 15.8 мм. Длина труб: 2.5 - 4.5 м. Степень твёрдости по Бриннелю: НВ 255 - 207 (диаметр отпечатка 3.8 - 4.2 мм) для термически обработанных труб; НВ не более 320 (диам. отпечатка не менее 3.4 мм) для труб без термической обработки. Предельные отклонения для горячедеформированных труб ТОЛЩИНА СТЕНКИ; ПРЕДЕЛ. ОТКЛОНЕНИЯ. dh/s менее 11, включительно; + 15 %. dh/s от 11 до 12.5; + 20 %. dh/s от 12.5 до 14; + 25 %. Предельные отклонения для холоднодеформированных труб НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР; ПРЕДЕЛ. ОТКЛОНЕНИЯ. от 20 до 60 мм, включительно; + 0.4 мм. более 60, но менее 90 мм; + 0.5 мм. По толщине стенки (S): +12 % По наружному диаметру (Он): + 0.2 мм Химический состав Марка стали; Массовая доля элементов в стали,. ГОСТ; DIN; AISI; С углерод; Si кремний; Mn марганец; Cr хром; S сера; Р фосфор; Ni никель; Си медь; Ni+Cu. максимум - maximum. ШХ15; 1000-6 (1.3505); Е52100; 0.95 - 1.05; 0.17-0.37; 0.20 - 0.40; 1.30- 1.65; 0.02; 0.027; 0.30; 0.25; 0.50. ШХ15СГ; 0.40 - 0.65; 0.90 - 1.20. Неметаллические включения Марки стали; оксиды; сульфиды; глобули. максимум. ШХ15, ШХ15СГ, ШХ15-В, ШХ15СГ-В; 2.5; 2.5; 2.5. ШХ15-Ш, ШХ15СГ-Ш; 1.5; 1.5; 1.5. ПРИМЕЧАНИЕ: Определение глубины обезуглероженного слоя - по требованию заказчика.